Приложение №1

Техническая спецификация закупаемых товаров к заявке №________от "___"______2017г.

- Обсадные трубы должны соответствовать требованиям стандарта API 5CT.

- Товар должен быть новый.

- К каждой партии поставляемого товара, должны прилагаться данные химического анализа.

- Технические и качественные характеристики товаров должны соответствовать (быть не ниже) характеристикам:

| № | Наименование товара | Техническая характеристика (описание) товаров с указанием (СТ РК, ГОСТ/СНИП и т. д.) (на русском языке) | Ед. изм. | К-во, объем | Потребность на 2017 год | Срок поставки | Завод-изготовитель (заполняется Потенциальным поставщиком) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба обсадная Стальная, бесшовная, горячедеформированная, наружный диаметр 244.5мм, толщина стенки – 8,94 мм, по стандарту API-5CT | Диаметр – 244,5 мм (9 5/8 дюймов); Толщина стенки – 8,94 мм; Длина трубы: от 9,5 – 12,0 м; Марка стали J-55 (K-55); Стандарт API 5CT; Тип резьбового соединения «Buttress». | метр | 11,400 | 11,400 | В течение 60 календарных дней |  |
|  | Всего: |  | метр | 11,400 | 11,400 |  |  |

Гарантийный период: заполняется Потенциальным поставщиком
	Примечание: В соответствии с требованиями производства, по согласованию сторон, необходимый объем трубной продукции должен быть поставлен в кратчайшие сроки;

Требования к продукции:

- Поставка труб должна осуществляться по графику поставки Заказчика.

- Потенциальный поставщик должен приложить в тендерной документации: полное техническое описание предлагаемого товара, в соответствии с указанными характеристиками.

- Резьбовые соединения обсадной трубы (муфта и ниппель) должны быть покрыты консервационной смазкой и оборудованы пластмассовыми протекторами-заглушками для защиты резьбы от механических повреждений.

- Трубы должны быть промаркированы, муфты окрашены в соответствующий цвет, согласно требований стандарта API 5CT.

Разработали:

Директор департамент бурение и ремонт скважин:                                                                       		Ермеков М.М

Заместитель директора департамента бурение и ремонт скважин:					Фэн Шуцзю

Согласовано:

Заместитель генерального директора по геологии - Главный геолог:			 	Тыран С.Б

Заместитель генерального директора по геологии - Главный геолог:			 	Лю Чжаньли